ENGINEERING TABLE – 1

	SL.No.
	Export Product

Thickness (in mm)
	Zinc

(kg)
	Guard

Film (kg)
	Paints(ltr.)     Primer          Top Coat
	Backer

	1.
	0.15 to 0.19
	151.118
	30.14
	18.710
	37.419
	29.936

	2.
	0.20  to 0.24
	121.327
	23.2
	14.457
	28.915
	23.132

	3.
	0.25 to 0.29
	101.347
	18.9
	11.780
	23.560
	18.848

	4.
	0.30 to 0.34
	84.046
	15.94
	9.940
	19.879
	15.903

	5.
	0.35 to 0.39
	71.791
	13.76
	8.596
	17.193
	13.754

	6.
	0.40 to 0.44
	62.655
	12.12
	7.573
	15.146
	12.177

	7.
	0.45 to 0.49
	55.582
	10.84
	6.767
	13.535
	10.828

	8.
	0.50 to 0.54
	49.944
	9.8
	6.117
	12.233
	9.787

	9.
	0.55 to 0.59
	45.344
	9.8
	5.580
	11.160
	8.928

	10.
	0.60 to 0.64
	41.520
	9.8
	5.130
	10.260
	8.208



	11.
	0.65 to 0.69
	38.291
	7.6
	4.747
	9.494
	      7.596



	12.
	0.70 to 0.74
	35.528
	7.1
	4.418
	8.835
	7.068



	13.
	0.75 to 0.79
	33.137
	1.6
	4.131
	8.261
	6.609



	14.
	0.80 to 0.84
	31.444
	6.22
	3.879
	7.758
	6. 206



	15.
	0.85 to 0.89
	30.471
	5.84
	3.656
	7.312
	5.849



	16.
	0.90 to 0.94
	29.205
	5.54
	3.457
	6.914
	5.532



	17.
	0.95 to 0.99
	27.570
	5.24
	3.279
	6.558
	5.246



	18.
	1.00
	26.674
	5.24
	3.181
	6.361
	5.089









10

	 Engineering Table - 2                                                                                                                                 
	

	Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sl No.
	Export Item
	Average 
	Zinc Coating range in gms/m2

	
	Thickness in mm
	Thick-ness 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	in mm
	30-49
	50-69
	70-89
	90-109
	110-129
	130-149
	150-169
	170-189
	190-209
	210-229

	
	a
	b
	(a+b)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.10
	
	0.10
	44.51
	74.41
	104.50
	134.78
	165.25
	195.92
	226.77
	257.82
	289.08
	320.53

	2
	0.11
	
	0.11
	40.45
	67.60
	94.91
	122.37
	149.99
	177.77
	205.71
	233.81
	262.07
	290.50

	3
	0.12
	
	0.12
	37.06
	61.93
	86.93
	112.06
	137.31
	162.71
	188.23
	213.89
	239.69
	265.62

	4
	0.13
	
	0.13
	34.20
	57.14
	80.18
	103.34
	126.61
	149.99
	173.49
	197.10
	220.82
	244.66

	5
	0.14
	
	0.14
	31.75
	53.03
	74.41
	95.89
	117.46
	139.12
	160.89
	182.75
	204.71
	226.77

	6
	0.15
	
	0.15
	29.63
	49.48
	69.42
	89.43
	109.54
	129.72
	149.99
	170.35
	190.79
	211.32

	7
	0.16
	
	0.16
	27.77
	46.37
	65.05
	83.80
	102.62
	121.51
	140.48
	159.52
	178.64
	197.84

	8
	0.17
	
	0.17
	26.13
	43.63
	61.20
	78.83
	96.52
	114.28
	132.10
	149.99
	167.95
	185.97

	9
	0.18
	
	0.18
	24.68
	41.20
	57.78
	74.41
	91.11
	107.86
	124.67
	141.54
	158.47
	175.45

	10
	0.19
	
	0.19
	23.37
	39.02
	54.72
	70.47
	86.27
	102.12
	118.03
	133.98
	149.99
	166.06

	11
	0.20
	
	0.20
	22.20
	37.06
	51.97
	66.92
	81.92
	96.96
	112.06
	127.19
	142.38
	157.62

	12
	0.21
	
	0.21
	21.14
	35.29
	49.48
	63.71
	77.98
	92.30
	106.66
	121.06
	135.51
	149.99

	13
	0.22
	
	0.22
	20.18
	33.68
	47.22
	60.80
	74.41
	88.07
	101.76
	115.49
	129.26
	143.07

	14
	0.23
	
	0.23
	19.30
	32.21
	45.16
	58.14
	71.15
	84.20
	97.29
	110.41
	123.57
	136.76

	15
	0.24
	
	0.24
	18.49
	30.86
	43.27
	55.70
	68.17
	80.67
	93.20
	105.76
	118.36
	130.99

	16
	0.25
	
	0.25
	17.75
	29.63
	41.53
	53.46
	65.42
	77.41
	89.43
	101.49
	113.57
	125.68

	17
	0.26
	0.30
	0.28
	15.85
	26.44
	37.06
	47.70
	58.37
	69.06
	79.77
	90.51
	101.27
	112.06

	18
	0.31
	0.35
	0.33
	13.44
	22.43
	31.43
	40.45
	49.48
	58.53
	67.60
	76.69
	85.79
	94.91

	19
	0.36
	0.40
	0.38
	11.67
	19.47
	27.28
	35.10
	42.94
	50.79
	58.65
	66.52
	74.41
	82.31

	20
	0.41
	0.45
	0.43
	10.31
	17.20
	24.10
	31.01
	37.93
	44.86
	51.79
	58.74
	65.70
	72.67

	21
	0.46
	0.50
	0.48
	9.24
	15.41
	21.58
	27.77
	33.96
	40.16
	46.37
	52.59
	58.81
	65.05

	22
	0.51
	0.55
	0.53
	8.37
	13.95
	19.54
	25.14
	30.75
	36.36
	41.98
	47.60
	53.23
	58.87

	23
	0.56
	0.60
	0.58
	7.64
	12.75
	17.86
	22.97
	28.09
	33.21
	38.34
	43.48
	48.62
	53.77

	24
	0.61
	0.65
	0.63
	7.04
	11.73
	16.44
	21.14
	25.85
	30.57
	35.29
	40.02
	44.75
	49.48

	25
	0.66
	0.70
	0.68
	6.52
	10.87
	15.23
	19.59
	23.95
	28.32
	32.69
	37.06
	41.44
	45.82

	26
	0.71
	0.75
	0.73
	6.07
	10.13
	14.18
	18.24
	22.30
	26.37
	30.44
	34.51
	38.59
	42.67

	27
	0.76
	0.80
	0.78
	5.68
	9.48
	13.27
	17.07
	20.87
	24.68
	28.48
	32.29
	36.11
	39.92

	28
	0.81
	0.85
	0.83
	5.34
	8.90
	12.47
	16.04
	19.61
	23.19
	26.76
	30.34
	33.92
	37.51

	29
	0.86
	0.90
	0.88
	5.04
	8.40
	11.76
	15.13
	18.49
	21.87
	25.24
	28.61
	31.99
	35.37

	30
	0.91
	0.95
	0.93
	4.77
	7.95
	11.13
	14.31
	17.50
	20.69
	23.88
	27.07
	30.27
	33.46

	31
	0.96
	1.00
	0.98
	4.52
	7.54
	10.56
	13.58
	16.60
	19.63
	22.66
	25.69
	28.72
	31.75

	32
	1.01
	1.10
	1.055
	4.20
	7.00
	9.81
	12.61
	15.42
	18.23
	21.04
	23.86
	26.67
	29.49

	33
	1.11
	1.20
	1.155
	3.84
	6.40
	8.96
	11.52
	14.08
	16.65
	19.22
	21.79
	24.35
	26.93

	34
	1.21
	1.30
	1.255
	3.53
	5.89
	8.24
	10.60
	12.96
	15.32
	17.68
	20.05
	22.41
	24.77

	35
	1.31
	1.40
	1.355
	3.27
	5.45
	7.63
	9.82
	12.00
	14.19
	16.38
	18.56
	20.75
	22.94

	36
	1.41
	1.50
	1.455
	3.05
	5.08
	7.11
	9.14
	11.18
	13.21
	15.25
	17.29
	19.32
	21.36

	37
	1.51
	1.60
	1.555
	2.85
	4.75
	6.65
	8.55
	10.46
	12.36
	14.27
	16.17
	18.08
	19.98

	38
	1.61
	1.70
	1.655
	2.68
	4.46
	6.25
	8.04
	9.83
	11.61
	13.40
	15.19
	16.98
	18.77

	39
	1.71
	1.80
	1.755
	2.53
	4.21
	5.89
	7.58
	9.26
	10.95
	12.64
	14.33
	16.01
	17.70

	40
	1.81
	1.90
	1.855
	2.39
	3.98
	5.58
	7.17
	8.76
	10.36
	11.96
	13.55
	15.15
	16.75

	41
	1.91
	2.00
	1.955
	2.27
	3.78
	5.29
	6.80
	8.32
	9.83
	11.34
	12.86
	14.37
	15.89

	42
	2.01
	2.20
	2.105
	2.11
	3.51
	4.91
	6.32
	7.72
	9.13
	10.53
	11.94
	13.35
	14.76

	43
	2.21
	2.40
	2.305
	1.92
	3.20
	4.49
	5.77
	7.05
	8.34
	9.62
	10.90
	12.19
	13.47

	44
	2.41
	2.60
	2.505
	1.77
	2.95
	4.13
	5.31
	6.49
	7.67
	8.85
	10.03
	11.21
	12.40

	45
	2.61
	2.80
	2.705
	1.64
	2.73
	3.82
	4.92
	6.01
	7.10
	8.20
	9.29
	10.38
	11.48

	46
	2.81
	3.00
	2.905
	1.53
	2.54
	3.56
	4.58
	5.60
	6.61
	7.63
	8.65
	9.67
	10.69

	47
	3.01
	3.20
	3.105
	1.43
	2.38
	3.33
	4.28
	5.23
	6.19
	7.14
	8.09
	9.04
	10.00

	48
	3.21
	3.40
	3.305
	1.34
	2.23
	3.13
	4.02
	4.92
	5.81
	6.71
	7.60
	8.50
	9.39

	49
	3.41
	3.60
	3.505
	1.26
	2.11
	2.95
	3.79
	4.64
	5.48
	6.32
	7.17
	8.01
	8.86



11

	Engineering Table - 2

	Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils

	

	Sl No.
	Export Item
	Average 
	Zinc Coating range in gms/m2

	
	Thickness in mm
	Thick-ness 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	in mm
	230-249
	250-269
	270-289
	290-309
	310-329
	330-349
	350-369
	370-389
	390-409
	410-429

	
	a
	b
	(a+b)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.10
	
	0.10
	352.18
	384.04
	416.10
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.11
	
	0.11
	319.09
	347.85
	376.78
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.12
	
	0.12
	291.69
	317.90
	344.25
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.13
	
	0.13
	268.62
	292.69
	316.89
	
	
	
	
	
	
	

	5
	0.14
	
	0.14
	248.93
	271.19
	293.56
	
	
	
	
	
	
	

	6
	0.15
	
	0.15
	231.93
	252.64
	273.43
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0.16
	
	0.16
	217.11
	236.45
	255.88
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0.17
	
	0.17
	204.06
	222.22
	240.45
	
	
	
	
	
	
	

	9
	0.18
	
	0.18
	192.50
	209.61
	226.77
	
	
	
	
	
	
	

	10
	0.19
	
	0.19
	182.17
	198.34
	214.57
	
	
	
	
	
	
	

	11
	0.20
	
	0.20
	172.90
	188.23
	203.61
	219.04
	234.52
	250.04
	265.62
	
	
	

	12
	0.21
	
	0.21
	164.53
	179.10
	193.72
	208.38
	223.09
	237.84
	252.64
	
	
	

	13
	0.22
	
	0.22
	156.92
	170.81
	184.74
	198.71
	212.72
	226.77
	240.86
	
	
	

	14
	0.23
	
	0.23
	149.99
	163.26
	176.56
	189.90
	203.28
	216.69
	230.14
	
	
	

	15
	0.24
	
	0.24
	143.65
	156.35
	169.07
	181.84
	194.63
	207.46
	220.33
	
	
	

	16
	0.25
	
	0.25
	137.82
	149.99
	162.20
	174.43
	186.70
	198.99
	211.32
	
	
	

	17
	0.26
	0.30
	0.28
	122.86
	133.70
	144.56
	155.44
	166.34
	177.28
	188.23
	199.21
	210.22
	221.25

	18
	0.31
	0.35
	0.33
	104.05
	113.20
	122.37
	131.56
	140.77
	149.99
	159.24
	168.50
	177.77
	187.07

	19
	0.36
	0.40
	0.38
	90.23
	98.15
	106.09
	114.04
	122.01
	129.99
	137.98
	145.99
	154.00
	162.04

	20
	0.41
	0.45
	0.43
	79.65
	86.64
	93.63
	100.64
	107.66
	114.69
	121.73
	128.78
	135.84
	142.91

	21
	0.46
	0.50
	0.48
	71.29
	77.54
	83.80
	90.06
	96.33
	102.62
	108.91
	115.21
	121.51
	127.83

	22
	0.51
	0.55
	0.53
	64.52
	70.17
	75.83
	81.49
	87.16
	92.84
	98.53
	104.22
	109.92
	115.62

	23
	0.56
	0.60
	0.58
	58.92
	64.08
	69.24
	74.41
	79.59
	84.77
	89.95
	95.14
	100.34
	105.54

	24
	0.61
	0.65
	0.63
	54.22
	58.96
	63.71
	68.46
	73.22
	77.98
	82.75
	87.52
	92.30
	97.08

	25
	0.66
	0.70
	0.68
	50.21
	54.60
	59.00
	63.40
	67.80
	72.21
	76.62
	81.03
	85.45
	89.88

	26
	0.71
	0.75
	0.73
	46.76
	50.84
	54.93
	59.03
	63.13
	67.23
	71.33
	75.44
	79.55
	83.67

	27
	0.76
	0.80
	0.78
	43.74
	47.57
	51.39
	55.22
	59.05
	62.89
	66.73
	70.57
	74.41
	78.26

	28
	0.81
	0.85
	0.83
	41.10
	44.69
	48.28
	51.88
	55.48
	59.08
	62.68
	66.29
	69.90
	73.51

	29
	0.86
	0.90
	0.88
	38.75
	42.14
	45.52
	48.91
	52.31
	55.70
	59.10
	62.50
	65.90
	69.30

	30
	0.91
	0.95
	0.93
	36.66
	39.86
	43.07
	46.27
	49.48
	52.69
	55.90
	59.12
	62.33
	65.55

	31
	0.96
	1.00
	0.98
	34.78
	37.82
	40.86
	43.90
	46.94
	49.99
	53.03
	56.08
	59.13
	62.18

	32
	1.01
	1.10
	1.055
	32.30
	35.12
	37.94
	40.77
	43.59
	46.42
	49.24
	52.07
	54.90
	57.74

	33
	1.11
	1.20
	1.155
	29.50
	32.07
	34.65
	37.22
	39.80
	42.38
	44.96
	47.54
	50.13
	52.71

	34
	1.21
	1.30
	1.255
	27.14
	29.51
	31.88
	34.25
	36.62
	38.99
	41.36
	43.74
	46.11
	48.49

	35
	1.31
	1.40
	1.355
	25.13
	27.32
	29.52
	31.71
	33.91
	36.10
	38.30
	40.50
	42.69
	44.89

	36
	1.41
	1.50
	1.455
	23.40
	25.44
	27.48
	29.52
	31.57
	33.61
	35.66
	37.70
	39.75
	41.79

	37
	1.51
	1.60
	1.555
	21.89
	23.80
	25.71
	27.62
	29.53
	31.44
	33.35
	35.27
	37.18
	39.10

	38
	1.61
	1.70
	1.655
	20.57
	22.36
	24.15
	25.95
	27.74
	29.54
	31.33
	33.13
	34.93
	36.72

	39
	1.71
	1.80
	1.755
	19.39
	21.08
	22.77
	24.46
	26.16
	27.85
	29.54
	31.24
	32.93
	34.62

	40
	1.81
	1.90
	1.855
	18.35
	19.94
	21.54
	23.14
	24.74
	26.34
	27.94
	29.55
	31.15
	32.75

	41
	1.91
	2.00
	1.955
	17.41
	18.92
	20.44
	21.96
	23.47
	24.99
	26.51
	28.03
	29.55
	31.07

	42
	2.01
	2.20
	2.105
	16.16
	17.57
	18.98
	20.39
	21.80
	23.21
	24.62
	26.03
	27.44
	28.85

	43
	2.21
	2.40
	2.305
	14.76
	16.04
	17.33
	18.62
	19.90
	21.19
	22.48
	23.76
	25.05
	26.34

	44
	2.41
	2.60
	2.505
	13.58
	14.76
	15.94
	17.13
	18.31
	19.49
	20.68
	21.86
	23.05
	24.23

	45
	2.61
	2.80
	2.705
	12.57
	13.67
	14.76
	15.86
	16.95
	18.05
	19.15
	20.24
	21.34
	22.44

	46
	2.81
	3.00
	2.905
	11.71
	12.73
	13.75
	14.76
	15.78
	16.80
	17.83
	18.85
	19.87
	20.89

	47
	3.01
	3.20
	3.105
	10.95
	11.90
	12.86
	13.81
	14.77
	15.72
	16.68
	17.63
	18.58
	19.54

	48
	3.21
	3.40
	3.305
	10.29
	11.18
	12.08
	12.98
	13.87
	14.77
	15.66
	16.56
	17.46
	18.35

	49
	3.41
	3.60
	3.505
	9.70
	10.54
	11.39
	12.23
	13.08
	13.92
	14.77
	15.61
	16.46
	17.31


12

	Engineering Table - 2

	Export Item - CR/GP-GC Sheets/Strips/Coils

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sl No.
	Export Item
	Average 
	Zinc Coating range in gms/m2

	
	Thickness in mm
	Thick-ness 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	in mm
	430-449
	450-469
	470-489
	490-509
	510-529
	530-549
	550-569
	570-589
	590-609
	610-629

	
	a
	b
	(a+b)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.10
	
	0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0.11
	
	0.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0.12
	
	0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0.13
	
	0.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	0.14
	
	0.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	0.15
	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0.16
	
	0.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0.17
	
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	0.18
	
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	0.19
	
	0.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	0.20
	
	0.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	0.21
	
	0.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	0.22
	
	0.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	0.24
	
	0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	0.25
	
	0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	0.26
	0.30
	0.28
	232.30
	243.38
	254.49
	265.62
	276.77
	287.96
	299.16
	310.40
	321.65
	332.94

	18
	0.31
	0.35
	0.33
	196.38
	205.71
	215.06
	224.43
	233.81
	243.21
	252.64
	262.07
	271.53
	281.01

	19
	0.36
	0.40
	0.38
	170.08
	178.14
	186.21
	194.30
	202.40
	210.51
	218.63
	226.77
	234.92
	243.09

	20
	0.41
	0.45
	0.43
	149.99
	157.08
	164.19
	171.30
	178.42
	185.55
	192.70
	199.85
	207.02
	214.19

	21
	0.46
	0.50
	0.48
	134.15
	140.48
	146.82
	153.17
	159.52
	165.89
	172.26
	178.64
	185.03
	191.43

	22
	0.51
	0.55
	0.53
	121.33
	127.05
	132.78
	138.51
	144.25
	149.99
	155.75
	161.51
	167.27
	173.04

	23
	0.56
	0.60
	0.58
	110.75
	115.97
	121.19
	126.41
	131.64
	136.88
	142.12
	147.37
	152.62
	157.88

	24
	0.61
	0.65
	0.63
	101.87
	106.66
	111.46
	116.26
	121.06
	125.87
	130.69
	135.51
	140.33
	145.16

	25
	0.66
	0.70
	0.68
	94.30
	98.74
	103.17
	107.61
	112.06
	116.50
	120.96
	125.41
	129.87
	134.34

	26
	0.71
	0.75
	0.73
	87.79
	91.91
	96.03
	100.16
	104.30
	108.43
	112.57
	116.72
	120.86
	125.01

	27
	0.76
	0.80
	0.78
	82.11
	85.96
	89.82
	93.68
	97.54
	101.41
	105.28
	109.15
	113.02
	116.90

	28
	0.81
	0.85
	0.83
	77.12
	80.74
	84.36
	87.98
	91.61
	95.24
	98.87
	102.50
	106.14
	109.78

	29
	0.86
	0.90
	0.88
	72.71
	76.12
	79.53
	82.94
	86.36
	89.78
	93.20
	96.62
	100.05
	103.47

	30
	0.91
	0.95
	0.93
	68.77
	71.99
	75.22
	78.45
	81.68
	84.91
	88.14
	91.38
	94.61
	97.85

	31
	0.96
	1.00
	0.98
	65.24
	68.29
	71.35
	74.41
	77.47
	80.54
	83.60
	86.67
	89.74
	92.81

	32
	1.01
	1.10
	1.055
	60.57
	63.41
	66.24
	69.08
	71.93
	74.77
	77.61
	80.46
	83.31
	86.16

	33
	1.11
	1.20
	1.155
	55.30
	57.88
	60.47
	63.06
	65.65
	68.25
	70.84
	73.44
	76.04
	78.63

	34
	1.21
	1.30
	1.255
	50.87
	53.25
	55.63
	58.01
	60.39
	62.77
	65.16
	67.55
	69.93
	72.32

	35
	1.31
	1.40
	1.355
	47.09
	49.30
	51.50
	53.70
	55.91
	58.11
	60.32
	62.53
	64.74
	66.95

	36
	1.41
	1.50
	1.455
	43.84
	45.89
	47.94
	49.99
	52.04
	54.10
	56.15
	58.20
	60.26
	62.32

	37
	1.51
	1.60
	1.555
	41.01
	42.93
	44.84
	46.76
	48.68
	50.60
	52.52
	54.44
	56.36
	58.28

	38
	1.61
	1.70
	1.655
	38.52
	40.32
	42.12
	43.92
	45.72
	47.53
	49.33
	51.13
	52.94
	54.74

	39
	1.71
	1.80
	1.755
	36.32
	38.02
	39.71
	41.41
	43.11
	44.81
	46.50
	48.20
	49.90
	51.61

	40
	1.81
	1.90
	1.855
	34.35
	35.96
	37.56
	39.17
	40.77
	42.38
	43.99
	45.59
	47.20
	48.81

	41
	1.91
	2.00
	1.955
	32.59
	34.11
	35.63
	37.16
	38.68
	40.20
	41.73
	43.25
	44.78
	46.30

	42
	2.01
	2.20
	2.105
	30.26
	31.67
	33.09
	34.50
	35.91
	37.33
	38.74
	40.16
	41.57
	42.99

	43
	2.21
	2.40
	2.305
	27.63
	28.92
	30.21
	31.50
	32.79
	34.08
	35.37
	36.66
	37.95
	39.24

	44
	2.41
	2.60
	2.505
	25.42
	26.60
	27.79
	28.97
	30.16
	31.35
	32.53
	33.72
	34.91
	36.10

	45
	2.61
	2.80
	2.705
	23.53
	24.63
	25.73
	26.83
	27.92
	29.02
	30.12
	31.22
	32.32
	33.42

	46
	2.81
	3.00
	2.905
	21.91
	22.93
	23.95
	24.97
	26.00
	27.02
	28.04
	29.06
	30.09
	31.11

	47
	3.01
	3.20
	3.105
	20.49
	21.45
	22.41
	23.36
	24.32
	25.27
	26.23
	27.19
	28.14
	29.10

	48
	3.21
	3.40
	3.305
	19.25
	20.15
	21.05
	21.94
	22.84
	23.74
	24.64
	25.54
	26.44
	27.33

	49
	3.41
	3.60
	3.505
	18.15
	19.00
	19.84
	20.69
	21.54
	22.38
	23.23
	24.08
	24.92
	25.77


13

ENGINEERING TABLE – 3
	Sl.No.
	Export Item 

Types & Specification
	Import Item (In kgs.)

          1             2

	Flexible, Non burning (TPR)

	1.
	4 Core x 1.5 sq.mm.
	57.12
	112.25



	2.


	4 Core x 2.5 sq.mm.
	101.75
	136.55

	3.


	12 Core x 1.5 sq.mm.
	171.36
	282.98

	4.


	3 Core x 4.0 sq.mm.
	124.11
	137.76

	5.


	3 Core x 6.0 sq.mm.
	188.69
	164.33

	6.


	2 Core x 1.5 sq.mm.
	28.56
	77.18

	7.


	3 Core x 1.5 sq.mm.
	42.84
	93.24

	Non burning for Stationary laying(PVC)

	8.


	2 Core x 1.5 sq.mm.
	28.56
	77.18

	9.


	2 Core x 2.5 sq.mm.
	51.03
	87.99

	10.


	3 Core x 1.5 sq.mm.
	42.84
	93.24

	11.


	3 Core x 2.5 sq.mm.
	76.55
	106.58

	12.


	3 Core x 10.0 sq.mm.
	304.29
	216.20

	13.


	3 Core x 16.0 sq.mm
	496.44
	276.89

	14.


	3 Core x 25.0 sq.mm.
	782.78
	353.64

	15.


	3 Core x 50.0 sq.mm.
	1475.78
	567.95

	16.


	3 Core x 70.0 sq.mm.
	2158.38
	958.02

	17.


	3 Core x 95.0 sq.mm.
	2937.70
	1245.93

	18.


	7 Core x 1.5 sq.mm.
	99.96
	172.98

	19.


	12 Core x 1.5 sq.mm.
	171.36
	282.98

	With Copper Screen, Non Burning type or Stationary laying (PVC)

	20.


	2 Core x 1.0 sq.mm.
	45.68
	68.04

	21.


	2 Core x 1.5 sq.mm.
	59.90
	80.01

	22.


	3 Core x 1.5 sq.mm.
	78.86
	96.08

	23.


	3 Core x 25.0 sq.mm.
	955.92
	366.03






14

ENGINEERING TABLE – 4
	Sl.No.
	Export item

Sizes
	Import Item (In kgs.)

     1              2a                    2b

	1.


	2 Core x 1.5 sq.mm.
	27.30
	120.36
	123.42

	2.


	2 Core x 2.5 sq.mm.
	46.23
	127.50
	141.78

	3.


	3 Core x 1.5 sq.mm.
	40.95
	123.42
	133.62

	4.


	3 Core x 2.5 sq.mm.
	69.34
	143.82
	160.14

	5.


	4 Core x 1.5 sq.mm.
	54.60
	139.74
	155.04

	6.


	4 Core x 2.5 sq.mm.
	92.46
	164.22
	182.58

	7.


	5 Core x 1.5 sq.mm.
	68.25
	160.14
	177.48

	8.


	5 Core x 2.5 sq.mm.
	115.57
	190.74
	212.16

	9.


	6 Core x 1.5 sq.mm.
	81.90
	182.58
	202.98

	10.


	6 Core x 2.5 sq.mm.
	138.68
	238.68
	265.20

	11.


	7 Core x 1.5 sq.mm.
	95.55
	182.58
	202.98

	12.


	7 Core x 2.5 sq.mm.
	161.80
	238.68
	265.20

	13.


	10 Core x 1.5 sq.mm.
	136.50
	240.72
	262.24

	14.


	10 Core x 2.5 sq.mm.
	231.14
	309.06
	343.74

	15.


	12 Core x 1.5 sq.mm.
	164.85
	253.98
	282.54

	16


	12 Core x 2.5 sq.mm.
	277.37
	340.68
	378.42



	17.


	14 Core x 1.5 sq.mm.
	192.15
	317.22
	333.54

	18


	14 Core x 2.5 sq.mm.
	323.60
	396.78
	417.18

	19.


	16 Core x 1.5 sq.mm.
	219.45
	350.88
	369.24

	20.


	16 Core x 2.5 sq.mm.
	369.82
	443.70
	467.16

	21.


	19 Core x 1.5 sq.mm.
	260.40
	382.50
	402.90

	                                                                        15

	22.


	19 Core x 2.5 sq.mm.
	439.17
	485.52
	511.02

	23.


	24 Core x 1.5 sq.mm.
	328.65
	466.14
	490.62

	24.


	24 Core x 2.5 sq.mm.
	554.74
	595.68
	627.30

	25.


	27 Core x 1.5 sq.mm.
	369.60
	500.82
	527.34

	26.


	27 Core x 2.5 sq.mm.
	624.08
	643.62
	677.28

	27.


	30 Core x 1.5 sq.mm.
	410.55
	539.58
	568.14

	28.


	30 Core x 2.5 sq.mm.
	693.42
	720.12
	757.86

	29.


	37 Core x 1.5 sq.mm.
	507.15
	627.30
	659.94

	30.


	37 Core x 2.5 sq.mm.
	855.22
	851.17
	896.58

	31.


	44 Core x 1.5 sq.mm.
	601.65
	753.78
	793.56

	32.


	44 Core x 2.5 sq.mm.
	1017.02
	1039.30
	1046.52

	33.


	52 Core x 1.5 sq.mm.
	711.90
	861.90
	906.78

	34.


	52 Core x 2.5 sq.mm.
	1201.93
	1122.00
	1181.16

	35.


	61 Core x 1.5 sq.mm.
	835.80
	971.04
	1022.04

	36.
	61 Core x 2.5 sq.mm.
	1409.95
	1270.92
	1338.24


16

ENGINEERING TABLE – 5
	Sl.No.
	Export item

Sizes
	Import Item (In kgs.)

     1a             1b             2a                  2b

	1.


	1 Core x 2.5 sq.mm.
	23.12
	7.03
	80.58
	-

	2.
	2 Core x 2.5 sq.mm.


	46.24
	14.06
	127.50
	141.78

	3.
	3 Core x 2.5 sq.mm.


	69.36
	21.09
	143.82
	160.14

	4.
	4 Core x 2.5 sq.mm.


	92.48
	28.12
	164.22
	182.58

	5.


	1 Core x 4 sq.mm.
	36.98
	11.24
	95.88
	-

	6.
	2 Core x 4 sq.mm.


	73.96
	22.48
	142.80
	159.12

	7.


	3 Core x 4 sq.mm.
	110.94
	33.73
	167.28
	185.64

	8.
	4 Core x 4 sq.mm.


	147.93
	44.97
	191.76
	213.18

	9.
	1 Core x 6 sq.mm.


	55.53
	16.86
	103.02
	-

	10.
	2 Core x 6 sq.mm.


	111.05
	38.72
	157.08
	174.42

	11.
	3 Core x 6 sq.mm.


	166.40
	50.58
	182.58
	202.98

	12.
	4 Core x 6 sq.mm.


	222.10
	67.43
	201.96
	224.40

	13.
	1 Core x 10 sq.mm.


	92.46
	28.11
	116.28
	-

	14.
	2 Core x 10 sq.mm.


	184.70
	56.22
	197.88
	220.32

	15.
	3 Core x 10 sq.mm.


	277.37
	84.33
	218.28
	242.76

	16.
	4 Core x 10 sq.mm.


	369.82
	112.44
	253.98
	282.54

	17.
	1 Core x 16 sq.mm.


	147.93
	44.98
	144.84
	-

	18.
	2 Core x 16 sq.mm.


	295.86
	89.96
	238.68
	250.92

	19.
	3 Core x 16 sq.mm.


	443.79
	132.37
	284.58
	295.80

	20.
	4 Core x 16 sq.mm.


	591.72
	179.92
	334.56
	351.90

	21.


	1 Core x 25 sq.mm.


	231.14
	70.28
	174.42
	-

	17

	22.


	2 Core x 25 sq.mm.


	453.39
	140.57
	293.76
	309.06

	23.


	3 Core x 25 sq.mm.


	693.37
	210.85
	371.28
	390.66

	24.


	3.5 Core x 25/16 sq.mm.


	841.35
	255.84
	430.44
	452.88

	25.


	4 Core x 25 sq.mm.


	924.56
	281.13
	451.86
	475.32

	26.


	1 Core x 35 sq.mm.


	323.60
	98.38
	192.78
	-

	27.


	2 Core x 35 sq.mm.


	647.19
	196.77
	327.42
	344.76

	28.


	3 Core x 35 sq.mm.
	970.79
	295.15
	416.16
	437.58

	29.


	3.5 Core x 35/16 sq.mm.
	1118.72
	340.13
	498.78
	525.30

	30.


	4 Core x 35 sq.mm.
	1294.38
	393.54
	525.30
	534.48

	31.


	1 Core x 50 sq.mm.
	462.28
	140.56
	215.22
	-

	32.


	2 Core x 50 sq.mm.
	924.56
	281.11
	419.22
	441.66

	33.


	3 Core x 50 sq.mm.
	1386.84
	421.67
	518.16
	545.70

	34.


	3.5 Core x 50/25 sq.mm.
	1617.98
	491.95
	625.26
	657.90

	35.


	4 Core x 50 sq.mm.
	1849.12
	562.22
	659.94
	694.62

	36.


	1 Core x 70 sq.mm.
	647.19
	196.78
	245.82
	-

	37.
	3 Core x 70 sq.mm.
	1941.58
	590.33
	625.26
	657.90

	38.


	3.5 Core x 70/35 sq.mm.
	2265.17
	688.72
	721.14
	758.88

	39.


	1 Core x 95 sq.mm.
	878.33
	267.05
	289.68
	-

	40.


	3 Core x 95 sq.mm.
	2635.00
	801.15
	810.90
	827.22

	41.


	3.5 Core x 95 sq.mm.
	3097.28
	942.75
	926.16
	945.54

	42.


	1 Core x 120 sq.mm.
	1132.35
	337.33
	345.78
	-

	43.


	3 Core x 120 sq.mm.
	3328.42
	1012.00
	883.32
	901.68

	44.


	3.5 Core x 120/70 sq.mm.
	3975.61
	1208.78
	1044.48
	1065.90

	45.


	1 Core x 150 sq.mm.
	1386.84
	421.67
	395.76
	-

	46.


	3 Core x 150 sq.mm.
	4160.52
	1265.00
	1091.40
	1113.84

	18

	47.


	3.5 Core x 150/70 sq.mm.
	4807.71
	1461.78
	1314.78
	1341.30

	48.


	1 Core x 185 sq.mm.
	1710.44
	520.05
	459.00
	-

	49.


	3 Core x 185 sq.mm.
	5131.31
	1560.16
	1336.20
	1363.70

	50.


	3.5 Core x 185/95 sq.mm.
	6009.64
	1827.21
	1528.98
	1560.60

	51.


	1 Core x 225 sq.mm.
	2080.26
	632.51
	531.42
	-

	52.


	3 Core x 225 sq.mm.
	6120.76
	1897.52
	1617.72
	1650.36

	53.


	3.5 Core x 225/120 sq.mm.
	7350.25
	2234.86
	1876.80
	1915.56

	54.
	1 Core x 240 sq.mm.


	2218.94
	661.69
	544.68
	-

	55.


	3 Core x 240 sq.mm.
	6656.83
	2024.00
	1681.98
	1716.66

	56.


	3.5 Core x 240/120 sq.mm.
	7766.30
	2361.34
	2029.80
	2071.62

	57.
	1 Core x 300 sq.mm.
	2773.68
	834.34
	666.06
	-

	58.


	3 Core x 300 sq.mm.
	8321.04
	2503.02
	2047.14
	2088.96

	59.


	3.5 Core x 300/150 sq.mm.
	9707.88
	2951.68
	2408.22
	2457.18

	60.


	1 Core x 400 sq.mm.
	3698.24
	1124.45
	785.40
	-

	61.


	3 Core x 400 sq.mm.
	11094.72
	3373.34
	2485.74
	2536.74

	62.


	3.5 Core x 400/185 sq.mm.
	12805.16
	3893.40
	2668.32
	2722.38

	63.


	1 Core x 500 sq.mm.
	4640.58
	1405.56
	954.72
	-

	64.


	3 Core x 500 sq.mm.
	13868.40
	4216.68
	3179.34
	3244.62

	65.


	4 Core x 500 sq.mm.
	18491.20
	5622.24
	3760.74
	3837.24

	66.


	1 Core x 625 sq.mm.
	5778.50
	1756.94
	1198.50
	-

	67.


	1 Core x 800 sq.mm.
	7254.24
	2248.90
	1461.66
	-

	68.


	4 Core x 800 sq.mm.
	29585.92
	8995.60
	-
	-

	69.


	1 Core x 1000 sq.mm.
	9245.60
	2811.12
	1674.84
	-

	70.
	1.5 SQ MM x 1 Core
	13.6
	4.2
	6.5
	-

	71.
	0.5 SQ MM x 2 Cores
	9.1
	2.8
	36
	-








19

ENGINEERING TABLE – 6
	Sl.No.
	Export Item

Sizes
	Import Item (in kgs.)

     1                              2

	1.


	3 Core x 16 sq.mm.
	443.79
	474.70

	2.


	3 Core x 25 sq.mm.
	693.42
	525.30

	3.


	3 Core x 35 sq.mm.
	970.79
	555.90

	4.


	3 Core x 50 sq.mm.
	1386.84
	667.08

	5.


	3 Core x 70 sq.mm.
	1941.58
	786.42

	6.


	3 Core x 95 sq.mm.
	2635.00
	980.22

	7.


	3 Core x 120 sq.mm.
	3328.42
	1090.38

	8.


	3 Core x 150 sq.mm.
	4160.52
	1287.24

	9.


	3 Core x 185 sq.mm.
	5131.31
	1560.60

	10.


	3 Core x 240 sq.mm.
	6656.83
	1917.60


                                                                20

ENGINEERING TABLE – 7
	Sl.No.
	Export Item

Sizes
	Import Item (in kgs.)

    1                              2

	1.


	3 Core x 16 sq.mm.
	443.79
	610.98

	2.


	3 Core x 25 sq.mm.
	693.42
	814.98

	3.


	3 Core x 35 sq.mm.
	970.79
	926.16

	4.


	3 Core x 50 sq.mm.
	1386.84
	958.80

	5.


	3 Core x 70 sq.mm.
	1940.58
	1107.72

	6.


	3 Core x 95 sq.mm.
	2635.00
	1243.38

	7.


	3 Core x 120 sq.mm.
	3328.42
	1394.34

	8.


	3 Core x 150 sq.mm.
	4160.52
	1569.78

	9.


	3 Core x 185 sq.mm.
	5131.31
	1723.80

	10.


	3 Core x 240 sq.mm.
	6656.83
	1973.70








21

PAGE  

